12  Reálné krystaly

Ve skutečnosti dokonalá struktura ideálního krystalu neexistuje.Právě naopak, v reálných krystalech se vždy vyskytují určité odchylky od ideální periodické krystalové struktury. Každou taková odchylka se  nazývá porucha. Poruchy krystalové mřížky se člení do několika skupin a to na bodové, čárové, plošné a objemové. Mnohé vlastnosti reálných krystalů, které jsou vždy nedokonalé, jsou velmi silně závislé na množství a druhu poruch krystalové struktury. Jejich studium má proto zásadní význam pro mnohé oblasti fyziky pevných látek a materiálového výzkumu. Zatím se nebudou uvažovat dynamické poruchy - kmity mříže.

Bodové poruchy - omezují se na oblasti srovnatelné s velikostí jedné stavební částice

( f )

Substitučně nebo intersticiálně zabudovaný cizí atom jsou na obr. (a) a (b) . Chybějící atom - vakance - je znázorněn na obr. (c). Kombinace intersticiální poruchy a vakanční poruchy vznikne přemístěním atomu z řádné polohy v mříži do polohy intersticiální a nazývá se Frenkelova porucha (obr. (d)). Schottkyho porucha (obr.( e)) se vyskytuje v iontových krystalech: kationtová vakance je vyvážena aniontovou vakancí (chybí kationt i aniont - po nich dvě vakance), obě poruchy tvoří společný pár.

Je zřejmé, že v okolí poruch dojde k dalším lokálním vysunutím atomů z řádných mřížových poloh. Tato skutečnost může být také interpretována jako lokální deformace mříže a bývá znázorňována deformací sítě mřížových čar, obr (f). U molekulárních krystalů může být povaha bodových poruch složitější v důsledku možných nepravidelných poloh molekul.

( a ) substituční atom, ( b )  intersticiální atom, ( c ) vakance,  ( d ) Frenkelova porucha, ( e ) Schottkyho porucha,

( f ) deformace mříže v okolí poruchy

Při každé nenulové teplotě musí existovat vakance, jejichž rovnovážná koncentrace je závislá na teplotě a na aktivační entalpii (energii) vzniku vakance. Při určitém zpracování krystalických látek však mohou vznikat vlastní bodové poruchy (vakance a intersticiály), jejichž koncentrace je vyšší než rovnovážná. Existují v podstatě tři metody, které zvyšují koncentraci vlastních bodových poruch nad hodnotu odpovídající rovnovážné koncentraci, a to zakalení z vysokých teplot, ozáření energetickými částicemi a plastická deformace.

Čárové poruchy - dislokace  - dislokace je porušení krystalové struktury podél určité čáry => čárová porucha

Délka dislokace (dislokační čáry) může být rovna až rozměru krystalu.

Rozlišují se hranové a  šroubové dislokace - obě mohou vznikat jak při deformaci krystalu, tak při jeho růstu.

V reálném krystalu neexistuje pouze jedna dislokace. Pozorujeme dislokační strukturu. Jako charakteristika dislokační struktury se zavádí hustota dislokací D udávající délku dislokačních čar v jednotce objemu.

(a)

(b)

(a) - hranová dislokace(b) - šroubová dislokace

Dislokační struktura

pomocí transmisní

elektronové mikroskopie

Plošné poruchy  se projevují -     jako hranice mozaikových bloků v monokrystalech

- či – při vyšší rozorientaci bloků  – jako hranice krystalků (zrn) v polykrystalických  materiálech.

Prostorové (objemové) poruchy - shlukováním vakancí mohou vznikat mikrodutiny (jakési “negativní

krystalky”) až do velikosti několika  mm3.

Shlukováním přimíšených složek mohou vznikat krystalky těchto složek,

tzv. precipitáty.

Krystalové poruchy  - mohou ovlivňovat vlastnosti pevné látky jak pozitivně tak negativně - podle situace

bodové poruchy (zejména příměsi)  - u kovů výrazně snižují vodivost kovového vodiče

- u polovodičů zvyšují vodivost určitého druhu (elektronová, děrová)

dislokace apod.          -    zhoršují vodivost (omezují pohyb elektronů)

bodové poruchy a dislokace

- při určitých koncentracích a rovnoměrném rozložení poruch v látce mohou výrazně zvyšovat pevnost látky

"řízené" zavádění poruch       - kalení a popuštění kovu,  ozařování

- zhutňování kovu plastickou deformací tj.

kování, válcování za tepla, za studena

- při vyšších koncentracích poruch a jejich nerovnoměrném rozložení v látce - se obecně vlastnosti látky výrazně zhoršují - např. pevnost

Úpravy (změny)

vlastností pevné látky

lze dosáhnout

úpravou (změnou) struktury látky

úpravou (změnou) složení látky

Změny struktury látky - materiálu

-    změny mikrostruktury   - zavedením definovaných poruch  upravovat rozložení atomů (iontů)  elementární

buňky => úpravy krystalografické struktury

-    změny makrostruktury  - vytváření  oblastí např. různě dotovaného materiálu  -  např. tenké vrstvy

(tloušťky  řádově  10 nm až  10 μm)  z  P a N dotovaného Si  => P-N přechod

Složení látky - materiálu

-     směsi  - látky vytvořené prostým smícháním dvou nebo více látek (složek) bez chemické reakce,

složky pevných látek jsou ve formě prášků definované zrnitosti.

Jsou-li všechny výchozí složky rovnoměrně rozděleny po objemu látky (dokonale promíchány -

homogenizovány) => stejnorodé - homogenní směsi

Jsou-li (alespoň některé) výchozí složky rozloženy po objemu látky nerovnoměrně =>

nestejnorodé - nehomogenní směsi

Kompozitní materiál - kompozit  je několikasložková nehomogenní směs, z nichž každá ze složek

plní zvláštní funkci

Jednotlivé složky (zrna) se vzájemně spojují pojivy (organické - reaktoplasty, termoplasty, nebo

anorganické - keramika, skla)

Kovové směsi obv. bez pojiva - spékáním (tlak, teplota pod bodem tavení)  =  sintrace -

(prášková metalurgie)

-    sloučeniny  - dvě nebo více složek tvoří sloučeninu

- tzn. proběhne chemická reakce, vzniknou mezi atomy (ionty nebo i molekulami) chemické vazby

- aby proběhly příslušné reakce musí být splněny podmínky pro jejich průběh (tlak, teplota, ozáření)

- u krystalických sloučenin vzniká obv. nová krystalografická struktura (mříž), která neodpovídá

původním strukturám (mřížím) vstupních složek ani není od nich odvozená

-    slitiny - tuhé (pevné) roztoky - dvě nebo více složek, které se vzájemně rozpouštějí

-  jedna ze složek v roli rozpouštědla, ostatní rozpouštěné (= cizí atomy)

-  rozpustnost složky - úplná  - libovolná koncentrace složky se rozpustí

-  částečná - rozpustnost jen do určité koncentrace

-  krystalová struktura (mříž) roztoku se shoduje se strukturou (mříží) alespoň

jedné ze složek, a mřížové parametry mříže roztoku jsou spojitou funkcí

chemického složení roztoku.

tuhý roztok - substituční - vzniká nahrazením (substitucí) některých atomů v základní mřížce jinými atomy s 		                        přibližně stejnými rozměry a blízkou hodnotou elektronegativity

(rozměry různých atomů se nesmí lišit o víc jak 10 -  15 %)

tuhý roztok  - intersticiální - atomy rozpouštěné složky se zabudovávají do meziuzlových - intersticiálních poloh

krystalové mříže rozpouštědla podmínkou je velmi malý rozměr atomu k atomu

rozpouštědla

Tuhý roztok       substituční					intersticiální

Soustava:   příměs (nečistota)  v  polovodiči  tvoří tuhý roztok.

Konečný rozměr krystalu  -  považován za poruchu krystalové mříže

Povrchové roviny krystalu  - "násilně" přerušena periodicita výstavby - jiné vazby - jiná silová působení mezi atomy (ionty) => jiné vlastnosti na povrchu - povrchové jevy - než uvnitř v objemu krystalu - objemové jevy.

Specifické vlastnosti povrchů - povrchové jevy - se využívají ve strukturách tenkých (monokrystalických nebo polykrystalických) vrstev z daného materiálu. (potlačeny objemové efekty)

Tepelné kmity atomů v mříži  -  považují se rovněž za poruchu mříže (dynamickou)

Krystalová struktura omezuje významně možné kmity atomů - vazba mezi nimi (obdoba držet se za ruce)

V krystalu mohou vznikat jen určité typy kmitů a to při určitých hodnotách frekvence  (frekvence kmitů se nemůže spojitě měnit - obdoba kvantování)

Krystalem se mohou šířit co by vlny jen určité typy kmitů, určitých frekvencí  => mohou existovat jen některé vlnové módy :  -  podélné (Longitudinální  -  L)

-   příčné   (Transverzální    -  T)

Vlny procházející  krystalem - zvukové nebo optické (elektromagnetické) a tedy i kmity atomů mříže

lze experimentálně i teoreticky studovat.

Procházející vlny musí být v souladu se symetrií krystalu - lze tedy studiem kmitů ověřovat krystalografickou strukturu krystalu - tyto informace obvykle doplňují a potvrzují údaje zjištěné rentgenovou difrakcí.

Studium kmitů atomů  umožňuje zjišťovat tepelné i elektrické vlastnosti látky

- tepelnou kapacitu a její teplotní závislost

- vedení (přenos) tepla látkou

- teplotní roztažnost látky  - způsobenou  anharmonickými kmity mříže

(čistě harmonické kmity nezpůsobí roztažnost)

- teplotní závislost elektrické vodivosti - rozptyl elektronů na kmitech mříže

- dynamika a míra polarizace  - rozkmit iontů