22  Elektrovodné kovy

Elektrovodné kovy   – vysoká elektrická vodivost

| kov |  | koncentrace (počet) volných (vodivostních) elektronů | měrný elektrický odpor (rezistivita) | měrná elektrická vodivost (konduktivity) γ = 1 / ρ | Teplotní koeficient rezistivity | koeficient tepelné vodivosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n (m –3) | ρ (Ω∙mm2∙m –1) | γ (S∙m∙mm –2) | TKR = α (K –1) | κ (J∙m –1∙s –1∙K –1) |
| Stříbro | Ag | 5,85∙1028 | 0,0163 | 61,5 | 0,004 | 423 |
| Měď | Cu | 8,45∙1028 | 0,0178 | 56,2 | 0,0042 | 377 |
| Zlato | Au |  | 0,023 | 43,5 | 0,0037 |  |
| Hliník | Al | 18,06∙1028 | 0,0285 | 35,2 | 0,004 | 209 |

koncentrace vodivostních elektronů  n je rovna koncentraci atomů kovu  (každý atom  – jeden-krát ionizován)

Měď  –  Cu

–     kubická, plošně centrovaná mřížka,   teplota tavení =  1083 °C,  hustota = 8,94 g/cm3

- velmi dobrá elektrická i tepelná vodivost,

- odolnost vůči korozi

- tvárná za tepla i za studena

- pájitelná,  svařitelná , ale špatně slévatelná

Tvářením za studena – zlepší mechanické vlastnosti

– zhorší elektrickou vodivost

Patina – povlak na mědi (slabé vrstvy sloučenin oxidů, chloridů, síranů, uhličitanů). Vytvoří homogenní povlak a tak nedovoluje zvětšování koroze.

Na měď velmi nepříznivě působí síra a materiály obsahující síru.

Izolace  pryží vulkanizovanou sírou  –  pouze na ochráněné Cu vodiče (např. pocínováním)

Vodíková nemoc mědi – Měď obsahuje vždy nějaké množství kyslíku a zahřeje-li se nad 400 °C pak difundující vodík do mědi reaguje v mědi s kyslíkem na H2O. H2O  ve formě  přehřáté páry, uniká mikroskopickými trhlinkami ven z mědi. Tento proces trvale vytváří a zvětšuje tyto trhliny a tak se zhoršují mechanické i elektrické vlastnosti. Pro zamezení tvorby těchto trhlin je nutné používat měď s minimálním obsahem kyslíku, max. do 0,003 %

Provozní teplota měděných vodičů nesmí přesáhnout 500 °C (začíná odpařování Cu)

Podle způsobu zpracování mědi (legování, tváření, žíhání) =>

- měkká  (vyžíhaná =>  nejvyšší vodivost, malá pevnost  σ < 300 MPa, ohebná)  – instalační vodiče, kabely,

vinutí elektrických strojů

- polotvrdá   σ = 300 až 360 MPa, tvárná, mírně pružná   – venkovní vodiče, profily, plechy

- tvrdá   σ = 360 až 400 MPa,   pružná  – venkovní vedení   vvn  , mechanicky namáhané součásti

Elektrolytická měď   – velmi čisté (99 %)  fólie pro desky plošných spojů (DPS)  – jedno / oboustranně plátované

Legovaná měď  –  Cu + 10 % Cd (kadmium)  – troleje

Cu + 0,8 % Cr (chrom)  – elektrody pro svařování

Cu + 0,1 % Ag (stříbro)  – komutátory elektrických strojů

Slitiny mědi

- Mosazi – slitiny mědi a zinku  Cu + Zn

označovány: MS a číslem, které udává kolik je procent mědi je ve slitině.

ternární mosazi – navíc ještě jeden prvek,

Cu > 50 %  =>   větší mechanická pevnost, velká tažnost a tvárnost, levnější, horší el. vodivost

slitiny pro tváření a odlévání

MS 63  – tvárná   –  objímky žárovek, kontakty vypínačů,  elektroinstalační součásti

Cu > 80 %   – tombaky

Cu + Ni   – alpaka, pakfong  – bílé barvy (velmi podobné stříbru)  –odolná korozi. pružná =>

pružiny

MS 54   – pájka pro tvrdé pájení (plamenem)

- Bronzy  – slitina mědi a ostatních prvků, které netvoří mosazi  (Cu + Sn,  Al, Si,

označují se složením  (např. CuSn 3   =>  97 % Cu + 3 % Sn (cín))

Cu + Sn  – cínové bronzy  – velká mechanická pevnost, tvrdost, odolné korozi, dobře pájitelné,

svařovatelné, obrobitelné

Cu + Sn + P   – fosforové bronzy  – pružné =>   pružné kontakty

Cu + Al  – hliníkové bronzy  –  pro tváření a  pro odlévání

Cu + Sn + Zn + Pb      – červené bronzy

Cu + Si ( do 5 % Si)   – křemíkové bronzy   – vysoká pevnost =>   namáhané pružiny

Cu + Be  (berylium – do 2 %)  – pevnost jako ocel  =>   velmi namáhané součásti

(Be - velmi jedovaté  – spec.hygienické podmínky pro zpracování  =>   velmi drahé)

Hliník   –  Al

–     kubická, plošně centrovaná mřížka,   teplota tavení =  660 °C,  hustota = 2,7 g/cm3

- elektrovodný  – čistota  od 99,5 % až  99,99 %,  čistý Al je měkký a tvárný, tečení (samouvolňování spojů)

- tváření za studena  – zvyšuje pevnost (zhutnění) , ale zhoršuje se el. vodivost (zvýšení koncentrace poruch)

- zvyšování čistoty Al   zlepšuje odolnost vůči korozi, (odolnější než Cu)

- vždy tenká vrstva povlaku  – Al2O3  (oxid hlinitý)

–  eloxování (anodická oxidace)  –  tenká, trvanlivá vrstva oxidu , různě zabarvená,  odolná vůči opotřebení

v oblasti malých napětí (do 60 V) může nahrazovat izolaci

- snadno dostupný, levný

- horší vodivost než Cu  =>   Al-vodiče se stejnou vodivostí  jako Cu-vodiče musí mít 1,3-krát větší průměr než

Cu-vodiče, ale hmotnost Al-vodiče bude oproti Cu-vodiči poloviční

Podle zpracování. hliník:

- měkký

- polotvrdý

- tvrdý

Použití: lana venkovních vedení ,  ocelo-hliníková lana (Al-plášť = vodivý, ocelové jádro  = pevnost), jádra

silových kabelů do 35 kV,  vinutí transformátorů a točivých strojů,    fólie  – stínění sdělovacích kabelů

Slitiny hliníku   – podstatně lepší mechanické vlastnosti, výrazně horší el. vodivost

- pro  tváření   –     Al + 4% Cu + 0,6 % Mg + 0,6 % Mn   –dural,

obdobně  tzv. silumit, superdural, duralumit  =>  dobrá  mechanická pevnost

Al + Mg   – odolnost vůči atmosféře a vůči mořské vodě

- pro  slévání  –       Al + Si     – silumin  – skříně, masivní kostry  – dostatečné průřezy koster =>

dostatečná  vodivost pro uzemnění

Stříbro   – Ag

–     kubická, plošně centrovaná mřížka,   teplota tavení =  960 °C,  hustota = 10,5 g/cm3

- nejlepší elektrická a tepelná vodivost

- fólie do tloušťky až 5 μm,  drátky do průměru 20 μm

- chemická odolnost - velmi dobrá ( na vzduchu neoxiduje)

- špatná odolnost vůči síře a sirníkům  vznik sulfidů stříbra

Použití  – velmi tenké fólie =>   plátování

– vypalovací vodivé stříbrné laky a pasty  – vypalované elektrody – kontakty keramických kondenzátorů

– pro hybridní integrované obvody (HIO) pasty z legovaného Ag  paládiem (Pd), nebo platinou (Pt)

Pt, Pd snižují kontaktní odpor, zlepšují pájení, omezují silnou migraci atomů stříbra

– kontakty méně namáhané  – malá odolnost vůči otěru, možnost "svařování" kontaktů

masivní nýty, plátování, stříbrné povlakování kontaktů, dvojkovy

Zlato   – Au

–     kubická, plošně centrovaná mřížka,   teplota tavení =  1063 °C,  hustota = 19,3 g/cm3

- odolné vůči jakékoli korozi  – vysoká stálost i ve velmi znečištěných prostředích

- velmi tenké fólie  –  až 0,1 μm, vysoká tažnost =>   velmi tenké drátky (až 10 μm) nevýhody: malá odolnost vůči otěru, nízká teplota tání, sklon ke svařování kontaktů, výrazná migrace atomů

- legování Au  – částečné odstranění nevýhod Au

Použití  – méně namáhané kontakty (zlaté povlaky na kontaktech)  – legovavé Au  – lepší mechanické vlastnosti

–  kontaktování čipů IO v pouzdrech - velmi tenké Au drátky - termokompresí

– zesilování vodivých drah na DPS  – galvanické, chemické zlacení (tloušťky řádově 10 μm)

– vypalovací vodivé pasty, laky (HIO)