24  Odporové materiály

Slitiny kovů s rezistivitou  0,2 až 2  μΩm (= Ω∙mm2∙m –1), tj. 10 - 100 násobně vyšší rezistivita než Cu

Vlastnosti:    –     malý koeficient délkové roztažnosti

- malý nebo nulový teplotní součinitel elektrického odporu  αR

- dlouhodobá stabilita

- odolnost vůči působení okolního prostředí při provozních teplotách  - odolnost vůči oxidaci

- dostatečná pevnost i při vysokých teplotách, žáruvzdorné (topné rezistory)

- malé termoelektrické napětí vůči Cu (pro měřící odpory - normály - žádné "přídavné" napětí)

- zpracovatelnost matriálů do požadovaných tvarů

Odporové materiály podle užití:  – pro měřící přístroje a odporové normály

– zatěžovací, brzdové, spouštěcí, regulační odpory

(teploty 200 - 300 °C  –  méně náročné účely  – litina (0,7 μΩm, do 500 °C)

náročnější účely  – konstantan,  nikelin

– pro elektrotepelná zařízení (topné rezistory, články)

- Odporové materiály pro měřící přístroje, normály

σ

Manganin  – manganový bronz, načervenalý,   – přesné (±0,1 % až ±0,001 %), stabilní rezistory, kvalitní  – drahý

– izolované dráty do Ø 0,05 mm  nutno po navinutí uměle stárnout v několika teplotních cyklech

– fólie, která se  lepí na izolační podklad (tvrzený papír), dá se odleptávat   =>   tenzometry

Konstantan  –    niklový bronz – vysoký elektrický odpor, málo závislý na teplotě

- vinuté rezistory s přesností  ±0,5 %,  teplotně stabilní ,  vhodný i pro termočlánky do 600 °C

- odporové snímače tenzometrů (měření mechanických napěti  σ)

Nikelin   – niklový bronz  – pro rezistory s malými nároky na stabilitu  =>  rozběhové, brzdové, regulační,

zatěžovací rezistory    (žíháním v oxidační atmosféře vznikne dostatečně izolující povlak oxidů)

Tenké vrstvy slitiny Cr –Ni  (napařené, naprášené)  – tenkovrstvové rezistory přesných, stabilních hodnot.

- Odporové materiály pro elektrotepelná zařízení (topné články)

pro teploty do 1350 °C

Chromnikl    – 20 % Cr + 80 % Ni     (ρ20°c = 1,09 μΩm, ρ1000°c = 1,16 μΩm)

– dráty do Ø 0,01 mm , pásky    – pracovní teploty v rozmezí  800  – 1200 °C

– oxid chromu na povrchu přispívá k odolnosti proti další oxidaci a chemickým vlivům   drahý

Cekas, feronichrom, ferochronin  slitiny typu   Cr  – Ni  – Fe,  (viz Tab) –  provozní teploty  900  až 1200 °C

- levnější než Cr  – Ni,  ale horší vlastnosti  – menší odolnost vůči korozi

Fechral, chromal, kanthal   slitiny tupu  Fe  –Cr  – Al – (Co),  oproti cekesu tvrdší, křehčí, obtížné zpracování do

požadovaných tvarů,

–  Al vytváří povrchovou ochrannou vrstvu  Al2O3 (oxid hlinitý) =>   odolné až do  1350 °C

(při vyšších teplotách prudce klesá životnost, křehnou, snižuje se pevnost)

pro teploty nad 1350 °C

Ušlechtilé kovy   – platina Pt   (neoxiduje, odolná)   velmi drahé

Wolfram – W,  molybden – Mo  ale pouze v ochranné inertní nebo redukční atmosféře nebo ve vakuu

–  jinak rychle oxidují        až do  1700 °C

Nekovové materiály:

Silit   – směs karbidu křemíku (SiC), křemíku (Si), grafitu (C ), a dalších přísad - lisování, slinování ve

tvaru tyčí, trubek  křehké,   provozní teploty                1450  – 1600 °C

pod názvy : globar, quarzilit, crusilite

Superkanthal   – sloučenina na bázi  molybdenu (Mo)  a  křemíku (Si)  –  až do 1600 °C

vhodný i pro oxidační atmosféru

Uhlíkové topné články –  slisované směsi uhlíku ve formě sazí (vodivá složka) a fenoplastů (pojivo) do

tvaru tyčí, trubek, nebo desek        až do teplot   2500 °C

Slinuté prášky wolframu, molybdenu a tantalu (vodivá složka) a oxidů hliníku a zirkónia (nevodivá

složka) tj. nehomogenní soustava prášků  W, Mo, Ta, Al2O3, ZrO2  –	 až do  2600 °C