25  Materiály pro pájky

Pájky    –    slitiny kovů s teplotou tání nižší než jsou pájené (spojované) kovy - vodiče

- roztavená slitina pájky smáčí povrch pájených kovů, difuzí proniká do jejich povrchové vrstvy a po

ochlazení a ztuhnutí je pevně spojí (nerozebíratelný spoj)   =>   vodivý, mechanicky pevný spoj

- spojení je zajištěno dobrou přilnavostí pájecí slitiny se spojovanými kovovými vodiči

- pájení   – dochází k  difuznímu spojení dílů nataveným přídavným materiálem (tj. pájkou) za

přítomnosti tavidla při teplotách nižších než je teplota tání spojovaných dílů

(na rozdíl od svařování  – což je roztavení a slití spojovaných materiálů, poté ztuhnutí)

Požadavky na materiály pro pájky

- dobrá elektrická i tepelné vodivost    (rovnoměrné rozvedení tepla při pájení)

- nízká teplota pájení  (obv. 200 - 300 °C)

- dobrá smáčivost

- velká mechanická pevnost spojů

- odolnost spojů proti korozi

Tavidlo  – např. kalafuna atd., v elektronice povoleny tavidla (kapaliny, pasty) pouze nekyselá !!

- čistí povrchy spojovaných částí  –  v aktivovaném stavu tavidla (150 -  170 °C)

odstraňuje oxidy z povrchů spojovaných (pájených) částí

- podporuje smáčivost povrchů pájených částí  => podporuje přilnavost pájky

Pájení   – měkké   – teplota pájení (teplota tání pájecí slitiny)  pod 500 °C

– tvrdé      – teplota pájení (teplota tání pájecí slitiny)  nad 500 °C

(pájkou např. mosaz MS 54,  plamenem)

V elektronice  – výroba DPS , pájení konektorů atd.  – pouze měkké pájení

Pájecí slitiny pro měkké pájení dodávány:

–     pro ruční pájení    – drátky a trubičky (trubičky plněné pastovým tavidlem)  –  namotané na cívce

–  pásky, fólie (např. pájení čipů do pouzder)

–     strojní pájení        –- ingoty (lité tyče kruhového nebo trojúhelníkového průřezu)

– pájecí pasty (pastovitá- viskózní směs drobných kuliček  Ø 10 μm pájecí slitiny

+ pastovitého tavidla + olejů k dosažení požadované viskozity)

Nejběžnější slitiny   cíno - olověné     Sn   – Pb           složení se udává v  hmotnostních  procentech

eutektická slitina  Sn (63 %)  + Pb (37 %)  (eutektická  =>  nejnižší teplota tavení   = 183 °C )

(teploty tavení čistých složek –   Sn: 232 °C,  Pb: 327 °C)

zpracovává se v teplotním rozsahu (procesní okno)    220 – 250 °C       (opt. viskozita)

eutektická slitina   Sn (62 %) + Pb (36 %) + Ag (2 %)    teplota tavení  179 °C , dražší  (stříbro)

zpracovává se opět v teplotním rozsahu (procesní okno)    220 – 250 °C   (opt. viskozita)

používá se pro postříbřené pájecí plošky  – omezuje migraci (difuzi)  Ag- iontů z plošek do pájky

Vyrábí se rovněž  celá řada pájek (pájecích slitin) s různou teplotou tavení (pájení)   =>  selektivní pájení

Selektivní pájení :   umožňuje postupné pájení od nejvyšších teplot po nejnižší

– předchozí zapájení (při vyšší teplotě) není porušeno následným pájením při nižší teplotě

Např zapájený obvod je třeba na závěr zapouzdřit připájeným kovovým víčkem  (hermetické uzavření obvodu) =>

součástky na obvodu (korundová podložka s vodivými drahami a ploškami pro součástky a vývody- HIO) se zapájí klasickou pájkou SnPb37, po té se celý obvod (celá podložka) zapouzdří připájením kovového víčka ale pájkou

s nižší teplotou pájení aby se neroztavila pájka na součástkách obvodu.

Měkké bezolovnalé pájky  (Lead free solder)

Náhrada olova v pájkách  – olovo jedovaté, DPS po skončení doby životnosti skončí na skládkách  –

ve skládkách chemické procesy vedoucí k uvolnění olova z pájecích slitin =>       pronikání olova  do okolí a do podzemních vod =>   zamořování

Ruční pájení olovnatou pájkou není nebezpečné - vypařování Pb je zcela zanedbatelné

Strojní pájení  – pájecí vlna  –  hygienická opatření

Doposud:  bezolovnaté pájky dražší, proces pájení (ruční, strojní) náročnější   =>   rovněž dražší

Bezolovnaté pájky  –  vyšší teplota pájení, agresivnější vůči pájecímu zařízení =>

v zařízeních pájecí vlny  – speciální protikorozivní ochrana van a čerpadel pro roztavenou bezolovnatou pájku  a musí snést vyšší pracovní teploty.

V současnosti nejpoužívanější slitiny:      Sn (95,5 %) + Ag (4 %) + Cu (0,5 %)         teplota tání   217 °C

Sn (93,6 %) + Ag (4,7 %) + Cu (1,7 %)      teplota tání   217 °C

Náročnější zpracování:

buď pozlacení pájených plošek na přesnou tloušťku (pak lze pájet v normální - vzduchové atmosféře)

nebo pájet v dusíkové atmosféře (bez speciálních úprav pájecích plošek)

DPS  – klasická montáž

(vývody do děr)

Pájecí vlny  –  bílé šipky:

směr proudění roztavené  pájky

Pásový dopravník

nesoucí DPS

roztavená  pájka

Vana s čerpadly pro

roztavenou pájku

Oxidy na hladině

roztavené pájky

nástřik

kapalného

tavidla

(nebo

nanášení

pěňového

tavidla)

předehřev

150  – 170 °C

(aktivace

tavidla)

Pájecí vlna

normální

vzduchová

atmosféra

obojí zdražuje pájení  a zvyšuje nároky na konstrukci pájecích zařízení (pájecí vlny, pece pro přetavování)

Pájecí vlna

dusíková

atmosféra

Přívod

vyčištěného

dusíku

Dusíková atmosféra

Dusíková atmosféra

rovněž zabraňuje

tvorbě oxidů na

hladině roztavené pájky