30  Magneticky měkké materiály

Koercitivita  HC <  1000 A / m

Požadavky:  	–   velká počáteční permeabilita      μr poč

- co nejmenší koercitivita  HC

- magnetická indukce  B  co největší

- co nejmenší ztáty  (co nejužší hysterezní smyčka) v rozsahu provozních frekvencí

Technicky čisté železo

Připustné  znečištění do 0,1% uhlíku a co nejmenší obsah doprovodných látek.

Technicky čisté železo má malou rezistivitu => při střídavé magnetizaci dochází k velkým  ztrátám vířivými proudy. Bude se hodit jen ve stejnosměrně magnetovaných obvodech.

Profilové čisté oceli  AREMA,  ARMCO  (pro relé) –  profily

Prášky z čistého železa se dají využít pro výrobu slinovaných materiálů i pro výrobu  tenkých vrstev řádově 10-7 m          (paměti).

–     karbonyloné železo (zrno 1 – 5 μm, HC = 7 A/m,  Br  = 0,5 T),    – rozkladem par Fe(CO)5

–    elektrolytické železo obdobně velmi čisté jako karbonylové   (elektrolytickým vylučování)

Prášky ze slitin železa

–    prášky ze slitiny  Supermalloy   – zrna o rozměrech 100 μm

–    prášky ze slitiny FeAlSi    – alsiferová  jádra

Zpracování prášků   –  práškovou metalurgií:

Vyžíhané kovové prášky se mísí s pojivem (pojivo odděluje jednotlivá kovová zrna  =>  výrazné zvýšení rezistivity) , lisují se do požadovaného tvaru pak spékají (teplota spékání = (⅔ až  3/4) teploty tavení)

Oceli uhlíkové lité   – magnetické odlitky

Elektrotechnické křemíkové oceli   – nejlevnější feromagnetický materiál

používají se  v střídavých magnetických obvodech  (trafa, relé, točivé stroje).

Obsahují křemík –že zvětšuje rezistivitu materiálu, => snižuje ztráty vířivými proudy,

váže na sebe nečistoty.

nevýhodou Si je snížení maximální hodnotu sycení,

zvětšuje tvrdost =>  materiál křehčí.

Dynamové plechy – plechy pro točivé stroje, jsou výrazně namáhány odstředivými silami.

obsah křemíku 0,5% - 3,2%

Transformátorové plechy – používají se na transformátory –  obsah křemíku až 4,6%

Elektrotechnické plechy válcované za tepla  – plechy magneticky izotropní

(mají ve všech směrech stejné magnetické vlastnosti)

Et – plechy u kterých se měrné ztráty udávají Et14 – znamená že mají ztráty 1,4 W/kg

Elektrotechnické plechy válcované za studena s neorientovanou strukturou  –  izotropní struktura.

Ei – mají hladší povrch čili do nějakého objemu se jich vejde více čili činitel plnění je větší.

Faktor plnění 97,5% - znamená že 2,5% tvoří izolace

Povrch plechů je z jedné strany  opatřen izolačním povlakem  (lak, nebo oxidy, anorganické sloučeniny, oxidy křemičitanů.)

Izolační vrstva může být až  0,012 mm tenká a vydrží i několikanásobné ohýbání, snese teploty do 900´C.

Elektrotechnické plechy válcované za studena s orientovanou strukturou   – anizotropní vlastnosti

směr

václování

s Gossovou strukturou	                  s kubickou texturou

Plechy s Gossovou strukturou mají ve směru válcování orientovány hrany, je možné je ve směru válcování

lépe magnetovat.

Výroba kombinace válcování za tepla i za studena s mezioperačním a koncovým žíháním.

Vznikají tak velká zrna která pohltí až 100000 malých zrn.

Orientované plechy  –  Sonaperm,  Ortoperm  – zaručené vlastnosti

Orientované plechy rovněž opatřeny izolační vrstvou

Ušlechtilé oceli manganové, niklové  – Permalloy (FeNi )  Supermalloy (Fe79Ni5Mo1Mn) ,  Thermoperm

zaručené vlastnosti

Mají vysoké hodnoty permeability, nízkou koercitivitu. Vyrábí se s 75%Ni, 50%Ni, tvárné

Fe36Ni – v určité oblasti výrazně lineární material -- relé, pulsní trafa.

Fe75Ni – sdělovací technika, mg hlavy, měřící přístroje

Fe50Ni – bývají to materiály s pravoúhlou hysterezní smyčkou, mg zesilovač, mg stínění.

Magneticky měkké materiály na bázi FeCo – Permendur (49Co49Fe2V)  – obtížně zpracovatelný

Amorfní magneticky měkké materiály – magnetická kovová skla

Mají velkou rezistivitu, jsou velmi pevné, snadno zpracovatelné. Jde o slitiny kovu a  polokovu.

Jako kovy se   používají železo, železonikl, kobalt a jako polokovy se používají bor  a křemík.

106−1010 ∘Cs    např.: 72 % Fe + 8 % Cr + 13 % P + 7 % C ,               Co58Ni10Fe5 10B10 Si11   (HC =  0,4 – 0,5 A/m)

Abychom získali amorfní stav, musí proběhnout ochlazení rychlostí

Amorfní struktura  => neexistují zrna => snadný pohyb stěn domén => snadnější magnetizace s malými ztrátami

Vysoká mez skluzu  => velmi ohebná, v tahu plasticky nestabilní, snáší velké plastické deformace, velká pevnost

vysoká tvrdost, odolnost vůči korozi, velmi hladký povrch (oov. bez izolační vrstvy)

Použitelné podle druhu slitin  zhruba do teplot cca 300 °C , pak nebezpečí přechodu do krystalického stavu =>

ztráta příznivých vlastností

MOFe2O3MO6Fe2O3

5. Magneticky měkké ferity                                   (kubické – granáty)

Jsou to iontové sloučeniny s vysokou rezistivitou.

M – značí dvojmocný kov třeba zinek, mangan, hořčík, kadmium.

Mohou být – jednoduché

– směsné – mají dva kovy např. nikelnatozinečnaté.

Jsou slinuté materiály (pórovité) a jejich pórovitost způsobuje, že blochovy stěny jsou ve svých polohách pevněji

vázány takže ve slabých polích musí magnetizace probíhat převážně stáčením vektoru magnetizace domény

Vířivé ztráty jsou u feritů zanedbatelné ale mají malou hodnotu maximálního sycení, =>  nehodí se pro oblast

silnoproudé elektrotechniky.

Jsou tvrdé, křehké, špatně obrobitelné.

Výroba magnetických součástek vf  a mikrovlnné techniky.