34  Kapalné izolanty a dielektrika

Spojení izolantu a chladícího média

přidávají se inhibitory  (antioxidanty) – stabilizují vlastnosti kapalných látek

A)    Přírodní kapalné izolanty

Minerální oleje   – nepolární, hydroskopické, hořlavé

- z ropy,  – čištění, frakční destilací (postupně odděleny: benzín, petrolej, lehké oleje, těžké oleje, mazut, asfalt),

rafinace (čištění) lehkých olejů,. neutralizace, stabilizace pomocí H2SO4,  inhibitory

–    hustota = 880 až 960 kg/m3,  teplota tuhnutí pod   – 40 °C,   nepolární,   permitivita  εr = 2,1  až  2,4 ,

rezistivita	ρ =  1010  až  1012  Ωm,  ztrátový činitel  tgδ  < 0,015,  elektrická pevnost Ep = 92 kV/cm,

po vysušení Ep = 200 kV/cm,

hydroskopické  – přijímají vlhkost  =>   Ep závisí na teplotě

ošetřování olejů  – filtrace, sušení, odplyňování (ve vakuu), práškování (doplňování přísad)

druhy:  transformátorový olej

kabelové oleje a impregnanty

kondenzátorové oleje

použití: výkonové olejové transformátory, olejové kabely, průchodky vn a vvn, kondenzátory

Rostlinné oleje

– směsi esterů, glycerínů, nenasycených mastných kyselin   – ekologicky nezávadné

nevysychavé  – ricinový olej (z rostliny skoteč)   –  polární,  kapalné dielektrikum,  impregnace papírů

εr = 1  až  5,   tgδ  = 0,03  až   0,01

vysychavé  – vysychají oxidací (nikoliv vypařováním) => elektroizolační laky impregnace

tvrzené materiály  – vytvrzení  – nevratná reakce =>  sklovitý tvrdý povlak

– lněný olej    – bod tuhnutí   – 27 °C

– dřevní olej   – bod tuhnutí   – 5 °C   – lepší, rychleji schne,může vytvářet větší vrstvu,

méně navlhavý

(vysychavé –  nyní se nahrazují se syntetickými pryskyřicemi)

B)    Syntetické kapalné izolanty

- nahrazují hořlavé minerální oleje,  lepší vlastnosti, lepší i ekologicky,

- vznikají polymerací nenasycených uhlovodíků

- stabilní i při vyšších teplotách, odolné vůči záření, dobré elektrické vlastnosti

Polybuteny  –  nepolární      εr = přibližně 2,2,  tgδ  = 0,008,  teplotně stabilní Ep = 180 kV/cm

Chlorované uhlovodíky

–  benzenu a difenolu  – vlastnosti dle počtu Cl

– pentachlordifenyl    –  C6H2Cl3 , C6H2Cl2    polární   (po smíchání s dichlorbenzenem => látka nazývaná Delor)

teplota tuhnutí   – 40 °C,  εr = 4,7  ,  ekologicky závadný   –  nyní nepoužívaný

Fluorované uhlovodíky  – fluorokarbony

- stabilní, snadno se odpařují, nejsou agresivní vůči kovům, (pokud jsou vlhké  – jsou agresivní)

- εr = 1,8,   tgδ  = 10 –4,    ρ =  1013  Ωm ,  Ep = 200 kV/cm     –  náplň transformátorů a výkonových spínačů

Organické estery   – dielektrikum pro vysokofrekvenční kondenzátory

Silikonové oleje   – kapalné silikonové polymery  – vydrží vysoké teploty, ale drahé