38  Syntetické organické látky -  plasty

Plasty podle polyreakce

Plasty připravené polymerací		polykondenzací		polyadicí

-    	polyetylen				-    polyamidy			 -    epoxidové pryskyřice

- polypropylen			-    polykarbonáty		 -    polyuretan

- polyizobutylen			-    polyimidy

- polystyren				-    fenoplasty

- polyvinylchlorid			-    polysiloxany

- polymetylmetakrylát		-    polyester

- polytetrafluoretylen

- polychlortrifluoretylen

- polyfenylenoxid

Termoplasty pro elektrotechniku

Polyetylen

Nepolární. nenavlhavý, plave na vodě (lehčí než voda), granulovaný

Druhy: nízkotlaký – vysokohustotní HDPE, vysokotlaký – nízkohustotní LDPE,

pěnový PE – izolace vf. kabelů

nižší teplotní odolnost  –  do 85°C, chemicky odolný, nerozpustný v org. rozpouštědlech

stárnutí termickou oxidací, působením napětí

izolace kabelů – silnoproudé, sdělovací – vf, koaxiální, pláště kabelů

konstrukční díly (výlisky), fólie

Polypropylen

Podobné vlastnosti jako PE, nepolární. nenavlhavý, houževnatý, tvrdý pružný

vlivem struktury vyšší teplota měknutí

výborné elektrické izolační vlastnosti,  chemicky odolný, nezávadný

izolace uvnitř nebo vně (plášť) kabelu, tepelně odolné fólie svitkových kondenzátorů

výlisky, izolační fólie

Polyizobutylen

Nepolární. nenavlhavý, chemicky inertní, hořlavý, odolný teplotě a vodě

používá se ve směsi s PE,  kopolymer izobutylenu a izoprenu

přísada do impregnantů, impregnace papíru, přísada do lepidel

ochranný povlak

Polystyren

TROLITUL,  STYROFLEX,

slabě polární (vlivem benzenového jádra), nenavlhavý, malá teplotní odolnost do 80°C

lesklé fólie  -  dielektrikum kondenzátorů (STYROFLEX)

vhodný pro vf – izolace, křehký

pěnový PS – póry uzavřené, neprochází materiálem, vyplněné vzduchem - hořlavý

kostry cívek, vnitřky koaxiálních kabelů, konstrukční díly

Polyvinylchlorid

Podle přísad: měkčený – IGELIT, NOVOPLAST, tvrzený  - NOVODUR,

koženka s tkaninou

polární (vlivem chlóru),  εr = 3,5, velmi nízká teplota použití -  normální do 60°C

zvláštní úpravy přísadami – do 100°C

chemicky odolný proti louhům, ředěným kyselinám, olejům, benzinu, lihu

nejběžnější izolace vodičů (pouze pro nf, nikoliv pro vf – polární) –

silnoproudé až do 10 kV

izolační trubičky –„bužírky“

TEFLON,  FTOROPLAST

fluoroplast, silně polární vazba C – F , ale molekula nepolární

(symetrické rozložení dipólů), nenavlhavý, nehořlavý, chemicky nejodolnější plast

vysoká krystalinita 80 až 90 %,  teplotní odolnost do 280 příp. až 320°C

krystaly se rozpadají při 327°C

εr = 2 až 4,5,  nízké dielektr. ztráty  tg = 10-4            - frekvenčně nezávislé

nejnáročnější izolační, dielektrické a konstrukční účely

(vf  izolace, i pro vyšší teploty, nevhodný pro vn – vysoké)

vysoká cena teflonu,  malá odolnost proti elektrickým výbojům – uhelnatí,

malá odolnost proti ionizačnímu záření, obtížná obrobitelnost – maže se

po zahřátí není pružný ale rosolovitý (nevhodný pro těsnění při vyšších teplotách)

Polytetrafluoretylén

Polychlortrifluoretylén

TEFLEX,  fluoroplast, mírně polární (vlivem Cl),

levnější náhrada teflonu

užití jako teflon

lépe formovatelný než teflon – snadněji zatéká i do skulin, lepší obrobitelnost

Polyfenylenoxid

NORYL, GETEK,  Rovněž možná náhrada teflonu – podobné elektrické vlastnosti,

PPO/PS - polyfenylenoxid modifikovaný polystyrenem –

- amorfní termoplast se střední tuhostí, trvalá teplotní odolnost 90-110 °C.  elektroizolační a dielektrické vlastnosti velmi dobré.

hoří pomalu, odolnost proti UV a povětrnosti dobrá, navlhavost nepatrná, střední zpracovatelnost

polyphenylenoxid

PPO

Polymetylmetakrylát

PLEXISKLO, PLEXIGLAS, UMAPLEX, DENTAKRYL, organické sklo

polární, zháší elektrický oblouk (tlakem vyvíjených plynů)

odolný proti povrchovým (plazivým) proudům)

odolává vlhkosti a plísním, propouští UV záření (jako křemenné sklo)

mechanické pnutí barevnými skvrnami, křehký, pevný, max. teplota do 105°C,

izolační a konstrukční účely i  ve vn - zhášení elektrických oblouků

optické vlastnosti – propustnost světla

elektroizolační laky

Polyamidy

Nejznámější polyamid – NYLON (= SILON)  -  polykondenzací

Polyamidy:  semikrystalické,

polární (nesymetrická stavební jednotka), ale nízkoztrátový

navlhavý, max . provozní teplota do 200°C

vysoká chemická odolnost, dobré elektrické vlastnosti

velká mechanická houževnatost, odolnost proti oděru (ložiska)

konstrukční díly, pouzdra, vlákna

PA

Polyamid

Polyimidy

Termoplastické elastomery  -  polykondenzací,  slabě polární

vysoká tepelná odolnost (trvale do 155°C), odolnost proti hoření

vysoká odolnost vůči radiaci, nejvyšší houževnatost z plastů

fólie, izolant pro pružné spoje , dielektrikum

elektroizolační laky, impregnace

n

PI

Polyimide

lineární struktura     -  polykondenzací

vykazuje některé vlastnosti kovů, skla a plastů dohromady

slabě polární, malá nasákavost a navlhavost

velmi dobrá teplotní stabilita (od – 130  do  + 130°C)

stabilitu snižuje ve vodní pára a alkalické detergenty (čistící prostředky), houževnatý, částečně krystalický, fólie lze pokovovat

velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti, výlisky, trubky,

laky, drážková izolace

n

PC

Polykarbonáty

Polycarbonate

Polyoxymetylen

=  polyacetal  =  polyformaldehyd     -  termoplastický elastomer

jednoduchý nebo kopolymer

oba tvrdé, odolné vůči rázům a otěru, tuhé,

výborné mechanické vlastnosti, vysoká chemická odolnost,

malá odolnost teplotní

dobré optické vlastnosti, bílý –transparantní, lze barvit

na povrchu vysoce lesklý

krystalický - neprůhledný

POM

Polyoxymethylen

Polyetyléntereftalát

Zkráceně: polyester           - polykondenzací

tvrdý, pevný, tuhý, odolává deformacím,

slabě navlhavý, dobrá chemická odolnost a teplotní odolnost

struktura: od amorfní až po téměř krystalickou

může být bezbarvý, úplně průhledný,

ale tlustší části jsou neprůhledné, nabělavé

velmi dobré elektrické vlastnosti, dielektrikum kondenzátorů

fólie, vlákna, elektroizolační laky, izolace kabelů

magnetické pásky, fotografické filmy

PET

Polyuretany

pěnové látky             - polyadicí

podle přísad a zpracování:

elastomer (měkká pěna), termoplast, reaktoplast (tvrdá pěna)

výborné mechanické vlastnosti (jako polyamidy),

ale lepší elektrické vlastnosti (než polyamidy)

pláště kabelů, elektroizolační laky, lepidla, izolační pěna

PUR

Polyurethane

R1 – představuje např. skupinu (CH2)4   (viz obr.)

R2 – představuje např. skupinu (CH2)6

Reaktoplasty   - zpracovávají se především lisováním nebo zaléváním

Fenoplasty  -  fenolformaldehydová  pryskyřice  FP -  polykondenzací

Novolak – termoplast (kyselý katalyzátor)                    Rezol  (Bakelit)  - reaktoplast (zásaditý katalyzátor)

BAKELIT  – pryskyřice plněná kaolinem

PERTINAX  – pryskyřicí prosycený a lisovaný papír

(tvrzený papír)

SKLOPLAST - pryskyřice plněná skelnými vlákny

polární – velké dielektrické ztráty (tg = 10-2 , εr = 4,5)

výborné izolační vlastnosti, po vytvrzení provozní teploty od – 80  do  + 300°C  trvale

pryskyřice vždy s plnivy, izolační, konstrukční účely – desky, krabice, skříně, přepážky, knoflíky

Epoxidové pryskyřice  EP  (Epoxy resins)   polární         -  polyadicí

Vytvrzení (polymerace - zesíťování) vlivem tvrdidla – tužidla  – přesné dávkování.

různá tvrdidla (tužidla) -  určují způsob vytvrzení (vytvrzování při pokojové teplotě nebo až do 200°C)  (rychlost vytvrzování  - teplotou a přísadami urychlovačů), určují i vlastnosti vytvrzených produktů

při vytvrzování se neuvolňují žádné vedlejší produkty a dochází jen k velmi malému smrštění.

vytvrzené produkty mají velmi dobré vlastnosti v poměrně široké oblasti teplot (do 260°C),

odolné vůči oděru, velká pevnost, značně odolné vůči vodě, rozpouštědlům, roztokům kyselin a alkálií,

(velká odolnost proti navlhavosti a atmosférickým vlivům), dobré elektrické vlastnosti, výborný izolační odpor, vytvrzené produkty mají výbornou přilnavost na kovy, sklo, keramiku, dřevo a reaktoplasty.

bezbarvé nebo nažloutlé, za normální teploty téměř neomezeně skladovatelné.

lepidla (dvousložková), tmely, zalévací a lisovací hmoty (pouzdra IO), impregnace, laminace, (sklolaminát), elektroizolační laky

Aminoplasty  -    syntetické pryskyřice, nevytvrzené  ve vodě rozpustné,

impregnace papíru (UMAKART-  aminoplasty prosycený lisovaný papír) a tkanin,

lisovací hmoty (s plnidly)- velká smrštivost, lepidla, vrstevnaté  materiály,

Močovinoformaldehydové pryskyřice  (Urea-Formaldehyde resin  - UF)

polykondenzací  močoviny s formaldehydem

lehčené hmoty, pojiva v papírenském a lakařském průmyslu

Melaminformaldehydové pryskyřice   (Melamine-Formaldehyde resin  - MF)

polykondenzací  melaminu s formaldehydem

vytvrzené MF jsou sklovité, bezbarvé, průsvitné, křehké hmoty, vynikají stálostí na světle, sníženou hořlavostí, odolávají horké vodě a kyselinám i alkáliím. Jsou stálé do 150°C.

ve srovnání s FP nebo UF mají mnohem lepší odolnost vůči plazivým proudům, odolné vůči elektrickému oblouku (vypínače), dobrý elektrický izolant, odolný oděru, lepší než UF, ale dražší.

Nenasycené polyesterové pryskyřice (Unsaturated Polyester resin  - UP)   - polární

Vytvrzené - transparentní, vysoký lesk, odolné vůči vodě, olejům a dalším chemikáliím, dobré mechanické a elektroizolační vlastnosti (vysoký izolační odpor)

nevyztužené (bez skelných vláken) - pro odlévání a zalévání, fólie (blány)- dielektrikum kondenzátorů

pojiva vrstvených materiálů, bezrozpouštědlové laky, impregnace

vyztužené UP - skelné lamináty - vysoká mechanická pevnost při nízké hmotnosti – výborný konstrukční materiál i v elektrotechnice,  velká odolnost proti povětrnostním vlivům, izolace tepla a zvuku,

používané od –50°C do 100°C, speciální až do150°C.

Eleastomery - kaučuky - nutné vulkanizovat - chem. reakce vulkanizační přísady  => vznik řídkého síťování.

Izoprenový kaučuk  (Isoprene Rubber  - IR  = polyisoprene rubber)

monomer isoprenu

POLYMERACE

stavební jednotka isoprenu

Vlastnosti a struktura syntetického polyisoprenového kaučuku IR jsou natolik podobné kaučuku přírodnímu (NR = Natural Rubber), že je lze ve většině aplikací zaměnit. NR i IR krystalizují tažením za pracovních teplot, což vede k vysokým pevnostem v tahu. Tuto vlastnost nemají SBR, BR ani NBR, jejichž pevnost v tahu lze zlepšit aktivními sazemi. Vlastnosti se modifikují vulkanizačními činidly (obdobně jako u NR), IR méně navlhavý než NR nehořlavý, vynikající fyzikální vlastnosti, výborná otěruvzdornost, IR nahrazuje NR.

minimální olejivzdornost, Neuvádět do styku s: ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovodíky

Pro pláště pneumatik, pružná uložení

Butadienový kaučuk  (Butadiene – Rubber  - BR)     (BUNA)

monomer butadienu

POLYMERACE

stavební jednotka butadienu

Polybytadieny BR se vyznačují  vysokou odolností proti oděru, vzniku trhlin a vyšší odrazovou pružností, než přírodní kaučuk, dobře snášejí plniva. Vulkanizuje se při 200°C – bez přítomnosti síry, lze jej kombinovat s NR. Pro izolace kabelů, pneumatiky.

Chlorprenový kaučuk   (Chloroprene Rubber  -  CR)   (NEOPREN)

stavební jednotka chloroprenu

monomer chloroprenu

Vysoce odolný vůči venkovnímu prostředí a stárnutí, nehořlavý, samozhášitelný, dobrá olejivzdornost a fyzikální vlastnosti, Neuvádět do styku s: koncentrované oxidační kyseliny, estery, ketony, chloridy, aromatické uhlovodíky Pro silně namáhané izolace, vytlačované profily, dopravní pásy, hadice, lepidla, protikorozní nátěry

Butadien-styrenový kaučuk  (Styrene-Butadiene Rubber  -  SBR)     (BUNA - S)   - kopolymer

monomery

stavební jednotka

KOPOLYMERACE

univerzální kaučuk, obdoba IR, dobré fyzikální vlastnosti dobrá otěruvzdornost, pomaleji stárne, max. do 60°C,

minim. olejivzdornost a odolnost ozónu, Neuvádět do styku s: ozón, koncentrované kyseliny, oleje, tuky, uhlovod.

Pro běhouny pneumatik, technická pryž, izolace žil kabelů a vodičů do 1 kV, pláště kabelů, pěnová pryž, latex

### Butadien-akrylonitrilový kaučuk  (Acrylic-nitrile-Butadiene-Rubber  -  NBR)  (BUNA - N)   - kopolymer

-  může být  polovodivý

stavební jednotky

akrylonitril  = AN

Vynikající olejivzdornost, dobré fyzikální vlastnosti,Se vzrůstajícím obsahem AN stoupá Tg a tvrdost, klesá elasticita a botnavost v pohonných látkách a olejích.Neuvádět do styku s: ozón, ketony, chloridy, estery, aldehydy

Pro benzínové hadice, hřídelové těsnění, klínové řemeny, dopravní pásy, válce pro tisky, těsnicí kroužky

Butylový kaučuk  (Isobutene-Isoprene-Rubber  - IIR)  (BUTYL)

Velmi dobrá odolnost venkovním vlivům (vůči O2 ,  O3 –ozón), nízká porozita, dobré fyzikální vlastnosti, částečná odolnost ropným látkám, Neuvádět do styku s:  cyklohexan, heptan, benzín, benzeny

Pro vysokonapěťové izolace (kabely), vf – izolace (vf-kablíků), až do 90°C, vzdušnice pneumatik

### Silikon         Silicone (SI)   - makromolekulární látky - polysiloxany

Na rozdíl od uhlíkatých makromolekul se vazby mezi atomy křemíku v polymerním řetězci uskutečňují prostřednictvím kyslíkových můstků, R je radikál nejčastěji methylový –CH3, nebo fenylový –C6H5. Podle struktury řetězců mohou být silikonové polymery připraveny v různé konzistenci jako silikonové oleje (lineární makromolekuly) a tmely, silikonové kaučuky (po vulkanizaci – prostorové zesíťování – příčné vazby),  silikonové pryskyřice a silikonové pěňové hmoty.

Silikony se obecně vyznačují výbornou tepelnou odolností, malou závislostí fyzikálních veličin na teplotě, hydrofobním charakterem a nesnášenlivostí s většinou jiných polymerů, výbornými elektroizolačními a povrchovými vlastnostmi (nízké povrchové napětí), odolností proti záření

Avšak velmi málo pevné, velmi snadno se trhají, k vodičům obvykle nepřilnou (nepřilepí se),

malá odolnost vůči olejům

Jsou chemicky i fyziologicky nereaktivními - inertními materiály (implantáty do lidského těla),

Silikonové tuky slouží k mazání tepelně namáhaných ložisek – snášejí pracovní teplotu do 200°C. Výhodou je i velmi malá závislost jejich viskozity na teplotě, velká tepelná vodivost

Hydrofobnosti silikonových olejů (kapalin) se využívá k vytváření nesmáčivých povrchových úprav textilií, papíru, dřeva atd.

Silikonové vazelíny  - výplň pouzder s čipy – ochrana proti navlhání čipů a odvod tepla z čipu na povrch pouzdra

Silikonové kaučukové pasty jsou dvousložkové a vulkanizují se při normální teplotě za vzniku silikonové pryže. Vzniklá pryž je dlouhodobě tepelně odolná v rozmezí –50 až 180°C, krátkodobě snáší 300°C.

Elektrické vlastnosti: εr  = 2,5   ,   tg  <  10-3  ,  ρ = 1012 Ωm  ,  Ep = 20 kV/mm

Mechanické vlastnosti - na teplotě téměř nezávislé, pryže odolávají povětrnostním vlivům a plísním.

Použití: tmely k těsnění odpadů a spár, jako hmoty pro výrobu pružných forem, ke zhotovování otisků, k nátěrům tkanin, elektroinstalace – izolace vodičů, izolační bužírky, dielektrika kondenzátorů, náplně transformátorů

Silikonové pryskyřice  - laky, až   Ep = 60 kV/mm

Silikonové kapaliny – spirálové řetězce makromolekul, velký objem – stlačitelné, propustné pro plyny

n

n

n

POM