39  Přírodní organické (makromolekulární) izolanty

Přírodní pryskyřice – terpeny (organické sloučeniny z rostlin) od tekutých přes balzámy až po tvrdé materiály.

- Kalafuna – ze smoly jehličnatých stromů, nerozpustná ve vodě, rozpustná v lihu

impregnační hmoty (s minerálními oleji) pro kabely, složka elektroizolačních laků, tavidlo

- Šelak – živočišný původ – výměšky tropického hmyzu – ruční sběr,

šupinkovitá, bíložlutá křehká látka, rozpustná v lihu a částečně v acetonu.

příprava lepících laků pro mikamity a mikafólia (lepení recyklované slídy)

- Kopály – fosilní nebo čerstvé pryskyřice z jehličnatých stromů.

polotvrdé – bod měknutí 75°C,  tvrdé – bod měknutí 130°C, přísada k olejovým lakům.

- Jantar – nerost – (zkamenělá pryskyřice) nejtvrdší fosilní pryskyřice

vynikající izolant  ρ = 1017-1019Ωcm, teplota tavení asi 250°C, elektrická pevnost 200kV/mm

izolační materiál velmi citlivých měřících přístrojů, přírodní elektret (spontánní polarizace)

# Vláknité organické izolanty –dostupné, dobré elektrické a mechanické vlastnosti,

# nízká tepelná odolnost (do 100°C), silně navlhavé

# celulóza - (C6H10O5)n  - hlavní složka buněčných stěn vyšších rostlin, velmi čistá podoba -vlákna bavlníku (bavlna)

# polární, lineární polymer (obsahuje 3 skupiny OH –hydroxidové)

- micely  - svazek vláken celulózy, tvoří dlouhé řetězce ,

nerozpustné ve vodě, ani v organ. rozpouštědlech,

- buničina - chemicky zpracovaná celulóza (surová celulóza izolovaná ze dřeva) surovina pro papír atd.

- regenerovaná celulóza - přírodní celulóza je chemicky přeměněna za použití rozpouštědel na rozpustnou

formu. Regenerovaná celulóza se chemickým složením neliší od celulózy přírodní, ale její polymerační stupeň a nadmolekulární stavba jsou jiné

z ní se vyrábí:

-  vulkánfíbr - houževnatý, hydroskopický, odolný olejům a tuků, elektroizolace

-  viskózová vlákna – vlastnosti velmi podobné bavlně

-  celofán  - fólie z regenerované celulózy, ke  která jsou přidávány další látky:

změkčovadla, kotvící činidla, pryskyřice, polymery apod.

dobrá mechanická pevnost, ale ve vodě se začíná rozpadat,

malá propustnost pro plyny a páry.

- nitráty celulózy (nitrocelulóza - NC) – nitrace celulózy pomocí kyseliny dusičné (HNO3)+sírové (H2SO4)

vysoce hořlavá látka,

-  koloidní bavlna  (NC s obsahem 10–12% dusíku)

celuloid z koloidní bavlny pomocí změkčovadla - kafr (terpenoid – C10H16O)

při normální teplotě je tvrdý a pružný, je to termoplast – má malou teplotní

odolnost, značně hořlavý, odolává zředěným kyselinám – dříve filmy

- střelná bavlna  (NC s obsahem 12–14% dusíku)

- acetát celulózy  - celulóza + anhydrit kyseliny octové ((CH3CO)2O)

odolný vůči benzenu, benzínu, minerálním olejům, méně hořlavý než NC

rozpustný v organických rozpouštědlech

filmy (nehořlavá filmová podložka), acetátová vlákna (acetátové hedvábí) - textil

Papír    - ze sulfátové buničiny (vařením štěpin 5μm – 0,18mm ze smrku nebo z jedle v NaOH+Na2S)

praní, mletí (stupeň rozmělnění určuje vlastnosti), rozmíchání ve vodě, zplstění na sítu, hlazení,

kalandrování   na papírenských strojích.

Sledují se parametry papíru: tloušťka, pevnost v tahu, tržná délka, propustnost, savost

elektrické parametry ρ, tgδ, εr , Ep

Strojně hladký papír - oboustranně bez lesku – dobře impregnovatelný

- oboustranně lesklý – pro kondenzátory

Vlastnosti  - závislé na teplotě a na vlhkosti  (použitelný do 100°C)

- vysoká savost (dobré pro impregnaci)

- suchý má dobré fyzikální a elektroizolační vlastnosti

- elektrická pevnost je závislá na struktuře, hustotě, povrchu, tloušťce, po napuštění olejem

je Ep až desetkrát větší

Druhy papíru  - kondenzátorový  - nejkvalitnější, vysoká hustota, lze impregnovat (tloušťka 6 µm)

- kabelový  -ovíjení vodičů, mechanicky pevný

- tvrzený  - velká savost, vlastnosti určeny především impregnací

sulfátový papír natřený tvrditelnou pryskyřicí

-  lakovaný – hladký sulfátový papír oboustranně lakovaný olejopryskyřicí, nebo lakem

-  polepovací – lepící nosná podložka pro regenerovanou slídu ( mikafólie)

Lepenka – spojování více vrstev papíru (lepením, slisováním)

- obyčejná – nehlazená, nebo matně hlazený povrch

- lesklá

- drážková – hlazený naleštěný papír v kombinaci s fóliemi (drážková izolace točivých strojů)

- transformátorová  - chemická čistota papíru (nečistoty by se rozpustily do olejů)

Textilní izolační hmoty

- příze  - (10 µm ) opřádání vodičů, snese mechanické namáhání, nižší tepelná odolnost  (do 60°C)

- tkaniny – napouštějí se izolačními laky

- tvrzené tkaniny  - impregnace fenolovou pryskyřicí

- konstrukční materiál

- skelná tkanina  - sklotextil  - dobré mechanické a tepelné vlastnosti

- plátované materiály – desky plošných spojů – plátované Cu fólií (elektrolytická měď)

kuprextit, kuprexkart (tvrzený papír)

Přírodní (natural) kaučuk (NR) – pryž  -  základem izopren (C5H8)

výroba:  latex z kaučukovníků, srážením kyselinou octovou => kaučuk

- čistý kaučuk – výroba izolačních laků

- pryž - vulkanizací (působení činidla se sírou a tepla) => pryž (co by elastický polymer příčně zesíťovaný)

pro zlepšení vlastností: změkčovadla, ztužovadla, plnidla, antioxidanty

nerozpustná v organických rozpouštědlech, chemická odolnost

el. vlastnosti:  ρ = 106 až 1015 Ωm,  tgδ ~ 0,02,   εr  ~ 3 až 5 , Ep ~ 17 až 25 kV/mm

malá tepelná odolnost,  minerální oleje pryž leptají, stárnutí ozónem

izolace kabelů a drátů (pryž – zbytky síry po vulkanizaci, nesmí přímo na měď)

polovodivá pryž

Bitumeny  (= asfalty)  -  poslední (až po mazutu) frakce (polotuhá) při zpracován (krakování) ropy

vlastnosti se upravují příměsemi

zalévací a impregnační hmoty

odolné vůči vodě, ale rozpustné v různých organických rozpouštědlech