40  Přírodní anorganické izolanty

Převážně vysokomolekulární látky, základem je čtyřstěn SiO4,  vazba Si – O je polární (iontová)

Tyto látky lze považovat za iontové látky

Čtyřstěny SiO4 se mohou spojovat   -    do řetězců – vláknité izolanty  (např. azbest)

- plošně – vrstevnaté izolanty  (např. slída)

- prostorově  (např. křemen, živce, sklo)

Teplotně odolné (teplotní třída C), nehořlavé, odolné vůči elektrickým výbojům a plazivým proudům,

malá nasákavost, minimální stárnutí.

Lámavost, malá mechanická pevnost, , ohebné materiály pouze v kombinaci s organickými látkami

Minerál (nerost) je prvek nebo chemická sloučenina, která je za normálních podmínek krystalická a která vznikla

jako produkt geologických procesů.

Azbest (osinek) – minerál ve formě žil, náleží do skupiny silikátů  -  vláknitý izolant

Měkká, pružná vlákna délky až 25 mm,  0,05 až 2 µm

hydroskopické, vlhkost se absorbuje pouze na povrchu vláken

pracovní teplota do 300°C,

zdraví nebezpečný (vdechování vláken zejména v poměru 1: 3)

(nahrazuje se sklotextilem)

dlouhá vlákna – příze, provazce, tkaniny, azbestový papír

krátká vlákna – plsť – azbestocement  (desky, roury)

malá elektrická pevnost, ρ ~ 108 Ωm  (lze zlepšit impregnací)

vysoká teplotní odolnost

příze k opřádání vodičů – v kombinaci se skelnými vlákny

tkaniny, pásky, papír (v kombinaci se skelnou tkaninou)

azbestocementové příčky  - zhášecí komory vypínačů

azbestopryž

Slída – nerost s vrstevnatou strukturou, hlinitokřemičitan, rozdílná složení podle naleziště (Indie, USA, Kanada)

- muskovit  - draselná slída – světlá slída (bezbarvá) stříbřitě lesklá, průhledná

- lepší elektrické vlastnosti než flogopit , horší teplotní, do 500 až 600°C

- flogopif – hořečnatá slída – hnědě zbarvená - tmavá slída – horší elektrické vlastnosti, lepší mechanické

(měkčí, pružnější), do teploty až 800°C

- zpracování: čištění, ruční štípání, třídění podle velikosti, (tloušťka štípaných lístků  15 až 40 µm)

(malé kousky co by odpad se dále rozemele pro další zpracování)

- výrobky z čisté (štípané) slídy: dielektrika kondenzátorů, nosné systémy elektrod v elektronkách,

izolace topných článků

- mikanity  - slídové plátky slepené pojivem (šelak, epoxid) na podklad (papír, skelná tkanina)

tvrdý mikanit  (komutátorový) – lisován, broušen – pro izolaci lamel komutátorů točivých strojů

(vysoké mechanické namáhání)

ohebný mikanit – částečně vytvrzené pojivo => lze tvarovat, pro manžety komutátorů,

drážková izolace

- mikafolium – dvě vrstvy plátků slídy na ohebném podkladě, povrch lepivý, pro ovíjení a nažehlování izolací

vn – cívek,  podobně i slídová páska s jednou vrstvou plátků slídy  - mechanicky odolná

- mikalex – rozemletý odpad se skelným pojivem (slisován např. do desek) - konstrukční a izolační materiál

- remika – zpracovává odpad slídy  - slídový papír (fólie)

postup: bloky se rozdrobí na šupinky, směs s vodou se zpracovává papírenskou technologií =>

slídový papír - fólie

lepší homogenita tloušťky a vlastností, větší pružnost, větší výtěžnost

malá mechanická a elektrická pevnost, nutno použít pojiva a impregnáty, teplotní odolnost dle pojiva

- syntetická slída – z levných a dostupných surovin ale velmi náročná, dosud ne zcela zvládnutá technologie

(chemické reakce roztavených oxidů při 1200°C), pozvolná krystalizace,

vlastnosti obdobné jako přírodní slída